Днища ТУ 102-488-95

| Краткая техническая характеристика: |
| --- |
| Рабочее давление, PN (Ру) | до 10,0 МПа |
| Диаметр, Dн | 530-1420 мм |
| Температура, tºC | до -60ºС |
| Материал | 20, 17Г1С, 09Г2С |

Эллиптические днища для герметизации магистральных и промысловых трубопроводов.

Пример условного обозначения днища штампованного наружным диаметром 1020 мм с толщиной присоединяемой трубы 16 мм на рабочее давление 7,5 МПа при коэффициенте условий работы 0,6 для климатического исполнения У:

Днище ДШ 1020(16)-7,5-0,6-У ТУ 102-488-95.

| Dy, мм | Dн, мм | Pраб , МПа (кгс/см²) | H, мм | h, не менее, мм | S, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 530 | 10,0 (100) | 157 | 25 | 15 | 38,0 |
| 700 | 720 | 5,6 (56) | 220 | 40 | 13 | 64,0 |
|  |  | 7,5 (75) | 220 | 40 | 17 | 83,0 |
|  |  | 7,5 (75) | 220 | 40 | 13 | 64,0 |
|  |  | 8,5 (85) | 220 | 40 | 20 | 96,0 |
| 800 | 820 | 6,4 (64) | 245 | 40 | 16 | 100,0 |
|  |  | 7,5 (75) | 245 | 40 | 18 | 112,0 |
| 1000 | 1020 | 6,4 (64) | 295 | 40 | 20 | 189,0 |
|  |  | 7,5 (75) | 295 | 40 | 24 | 224,0 |
|  |  | 7,5 (75) | 295 | 40 | 24 | 224,0 |
|  |  | 8,5 (85) | 315 | 60 | 30 | 292,0 |
|  |  | 10,0 (100) | 315 | 60 | 30 | 292,0 |
| 1200 | 1220 | 5,6 (56) | 365 | 60 | 22 | 306,0 |
|  |  | 7,5 (75) | 365 | 60 | 28 | 385,0 |
| 1400 | 1420 | 6,4 (64) | 395 | 60 | 28 | 516,0 |
|  |  | 7,5 (75) | 395 | 60 | 36 | 655,0 |
|  |  | 7,5 (75) | 395 | 60 | 28 | 516,0 |
|  |  | 8,5 (85) | 395 | 60 | 36 | 620,0 |