Отводы гнутые ГОСТ 24950-81

| Краткая техническая характеристика: |
| --- |
| Рабочее давление, Рр | до 32,0 МПа |
| Наружный диаметр | 219 - 1420 мм |
| Угол гиба, гр. | 3-27°, с шагом 3° |
| Радиус гиба, | 15-60 м |
| Толщина стенки, S | 4,0-23,0 мм |

Стандарт распространяется на гнутые отводы и кривые вставки, предназначенные для выполнения поворотов в вертикальной или горизонтальной плоскости линейной части стальных магистральных трубопроводов и ответвлений от них, изготовляемые на трубогибочном оборудовании способом поперечной гибки труб в холодном состоянии.

| Диаметр отвода, Dн, мм | Справочная толщина стенки труб, мм | Расчетный унифицированный радиус гибки R, м | Угол гибки, град. | Длина труб, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прямошовных | бесшовных |  |  |  |
| 219 | 4-9 | 6-18 | 15 | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 | 9,8 |
| 273 | 4-9 | 7-18 |  |  |  |
| 325 | 6-9 | 8-18 |  |  |  |
| 377 | 6-10 | 9-18 |  |  |  |
| 426 | 6-12 | 9-18 | 20 | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 |  |
| 530 | 5,5-12 | - | 25 | 3, 6, 9, 12, 15, 18 | 11,6 |
| 720 | 7-14 |  | 35 | 3, 6, 9 |  |
| 820 | 7-14 |  |  |  |  |
| 1020 | 9-22 |  | 40 | 3, 6, 9 |  |
| 1220 | 10-26 |  | 60 | 3, 6 |  |
| 1420 | 15-23 |  |  |  |  |