Тройники штампованные ГОСТ 17376-2001

Краткая техническая характеристика:

| Условное давление, Ру | до 16 |
| --- | --- |
| Наружный диаметр, D | 45-426 мм |
| Температура, tºC | От -70 до +450° |
| Материал | углеродистые, низколегированные стали |

Стандарт устанавливает общие технические условия на бесшовные приварные тройники (равнопроходные и переходные) из углеродистой и легированной стали.

Тройники применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при Ру до 160 МПа и температуре от -70°С до +450°С.

Условия применения (эксплуатации) тройников устанавливают на основе результатов расчетов на прочность с учетом всех внешних и внутренних силовых воздействий, свойств транспортируемых по трубопроводу веществ и окружающей среды.

Диаметр бесшовных тройников исполнения 2 от 45 до 426 мм.

Пример условного обозначения равнопроходного тройника исполнения 2, диаметр 76 мм, Т 7 мм из стали 20:

Тройник 76х7 ГОСТ 17376-01,

То же из стали 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:

Тройник П 76х7 09Г2С ГОСТ 17376-01.

| DN, мм | D, мм | Т, мм | D1, мм | T1, мм | F, мм | H, мм | Масса, кг |  | DN, мм | D, мм | Т, мм | D1, мм | T1, мм | F, мм | H, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 76 | 7,0 | 45 | 5,0 | 65 |  | 1,6 |  | 200 | 219 | 6,0 | 133 | 5,0 | 160 | 140 | 10,2 |
|  |  | 3,5 | 57 | з,о |  |  | 0,8 |  |  |  | 8,0 |  | 6,0 |  |  | 13,8 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  |  | 1,4 |  |  |  | 10,0 |  | 8,0 |  |  | 16,8 |
|  |  | 7,0 |  | 5,5 |  |  | 1,6 |  |  |  | 12,0 |  | 10,0 |  |  | 19,9 |
|  |  | 3,5 | 76 | 3,5 |  |  | 0,8 |  |  |  | 6,0 | 159 | 6,0 |  |  | 10,2 |
|  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  | 1,4 |  |  |  | 8,0 |  | 6,0 |  |  | 13,8 |
| 80 | 89 | 3,5 | 57 | 3,0 | 80 | 70 | 1,5 |  |  |  | 10,0 |  | 8,0 |  |  | 16,8 |
|  |  | 6,0 |  | 4,0 |  |  | 2,0 |  |  |  | 12,0 |  | 11,0 |  |  | 19,9 |
|  |  | 8,0 |  | 5,5 |  |  | 2,7 |  |  |  | 6,0 | 219 | 6,0 |  |  | 10,2 |
|  |  | 3,5 | 76 | 3,5 |  |  | 1,5 |  |  |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  | 13,8 |
|  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  | 2,0 |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 16,8 |
|  |  | 8,0 |  | 7,0 |  |  | 2,7 |  |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  | 19,9 |
|  |  | 3,5 | 89 | 3,5 |  |  | 1,5 |  | 250 | 273 | 7,0 | 159 | 4,5 | 190 | 175 | 18,4 |
|  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  | 2,0 |  |  |  | 10,0 |  | .6,0 |  |  | 26,0 |
|  |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  | 2,7 |  |  |  | 12,0 |  | 8,0 |  |  | 31,2 |
| 100 | 108 | 4,0 | 76 | 3,5 | 100 | 80 | 2,2 |  |  |  | 7,0 | 219 | 6,0 |  |  | 18,4 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  |  | 3,3 |  |  |  | 10,0 |  | 8,0 |  |  | 26,0 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  |  | 4,5 |  |  |  | 12,0 |  | 10,0 |  |  | 31,2 |
|  |  | 4,0 | 89 | 4,0 |  |  | 2,2 |  |  |  | 7,0 | 273 | 7,0 |  |  | 18,4 |
|  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  | 3,3 |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 26,0 |
|  |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  | 4,5 |  |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  | 31,2 |
|  |  | 4,0 | 108 | 4,0 |  |  | 2,2 |  | 300 | 325 | 8,0 | 219 | 6,0 | 220 | 200 | 27,4 |
|  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  | 3,3 |  |  |  | 10,0 |  | 8,0 |  |  | 34,2 |
|  |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  | 4,5 |  |  |  | 12,0 |  | 10,0 |  |  | 41,1 |
| 125 | 133 | 4,0 | 89 | 3,5 | 110 | 95 | 2,9 |  |  |  | 8,0 | 273 | 7,0 |  |  | 27,4 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  |  | 4,1 |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 34,2 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  |  | 5,9 |  |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  | 41,1 |
|  |  | 4,0 | 108 | 4,0 |  |  | 2,9 |  |  |  | 8,0 | 325 | 8,0 |  |  | 27,4 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  |  | 4,1 |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 34,2 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  |  | 5,9 |  |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  | 41,1 |
|  |  | 4,0 | 133 | 4,0 |  |  | 2,9 |  | 350 | 377 | 10,0 | 273 | 7,0 | 240 | 225 | 46,0 |
|  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  | 4,1 |  |  |  | 12,0 |  | 10,0 |  |  | 55,2 |
|  |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  | 5,9 |  |  |  | 10,0 | 325 | 8,0 |  |  | 46,0 |
| 150 | 159 | 4,5 | 108 | 4,0 | 130 | 110 | 4,8 |  |  |  | 12,0 |  | 10,0 |  |  | 55,2 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  |  | 6,6 |  |  |  | 10,0 | 377 | 10,0 |  |  | 46,0 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  |  | 9,0 |  |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  | 55,2 |
|  |  | 10,0 |  | 9,0 |  |  | 10,1 |  | 400 | 426 | 10,0 | 325 | 8,0 | 270 | 250 | 55,5 |
|  |  | 4,5 | 133 | 4,0 |  |  | 4,8 |  |  |  | 12,0 |  | 10,0 |  |  | 66,6 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  |  | 6,6 |  |  |  | 16,0 |  | 12,0 |  |  | 88,8 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  |  | 9,0 |  |  |  | 10,0 | 377 | 10,0 |  |  | 55,5 |
|  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,1 |  |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  | 66,6 |
|  |  | 4,5 | 159 | 4,5 |  |  | 4,8 |  |  |  | 16,0 |  | 16,0 |  |  | 88,8 |
|  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  | 6,6 |  |  |  | 10,0 | 426 | 10,0 |  |  | 55,5 |
|  |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  | 9,0 |  |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  | 66,6 |
|  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,1 |  |  |  | 16,0 |  | 16,0 |  |  | 88,8 |
|  |  | 4,5 |  | 4,5 |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |