Переходы  штампованные ГОСТ 17378-2001

Краткая техническая характеристика:

| Условное давление, Ру, МПа | до 16 |
| --- | --- |
| Наружный диаметр, Dн | 38-530 мм |
| Температура, tºC | От -70 до +450° |
| Материал | углеродистые, низколегированные стали |

Стандарт устанавливает общие технические условия на бесшовные приварные переходы из углеродистой и легированной стали.

Переходы применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при Ру до 16 МПа и температуре от -70°С до +450°С.

Переходы применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при Рудо 16,0 МПа и температуре от -70°С до +450°С.

Условия применения (эксплуатации) переходов устанавливают на основе результатов на прочность с учетом всех внешних и внутренних силовых воздействий, свойств транспортируемых по трубопроводу веществ и окружающей среды.  Диаметр бесшовных переходов исполнения 2 от 38 до 426 мм.

Пример условного обозначения концентрического перехода исполнения 2 диаметром 76 мм, S=3мм и выходным диаметром 45 мм, S=2,5 мм из марки стали 20:

Переход К 76х3-45х2,5 ГОСТ 17378-01.

То же, из стали 09Г2С, для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:

Переход ПК 76х3-45х2,5-09Г2С ГОСТ 17378-01,

Эксцентрический переход:

Переход ПЭ 76х3-45х2,5-09Г2С ГОСТ 17378-01.

| Dу, мм | Dн, мм | Т, мм | dн, мм | T1, мм | L, мм | Масса, кг |  | Dу, мм | Dн, мм | Т, мм | dн, мм | T1, мм | L, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 57 | 3,0 | 32 | 2,0 |  | 0,2 |  | 200 | 219 | 6,0 | 133 | 4,0 | 140 | 4,4 |
|  |  | 4,0 |  | 2,0 |  | 0,3 |  |  |  | 10,0 |  | 8,0 |  | 7,2 |
|  |  | 5,0 |  | 3,0 |  | 0,3 |  |  |  | 12,0 |  | 8,0 |  | 8,8 |
|  |  | 6,0 |  | 4,0 |  | 0,4 |  |  |  | 6,0 | 159 | 4,5 |  | 4,4 |
|  |  | 3,0 |  | 2,0 |  | 0,2 |  |  |  | 10,0 |  | 8,0 |  | 7,2 |
|  |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 0,3 |  |  |  | 12,0 |  | 10,0 |  | 8,8 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  | 0,3 |  | 250 | 273 | 7,0 | 108 | 4,0 |  | 6,0 |
|  |  | 6,0 |  | 4,0 |  | 0,4 |  |  |  | 10,0 |  | 6,0 |  | 8,5 |
|  |  | 3,0 | 45 | 2,5 | 60 | 0,2 |  |  |  | 12,0 |  | 8,0 |  | 10,0 |
|  |  | 4,0 |  | 2,5 |  | 0,3 |  |  |  | 14,0 |  | 8,0 |  | 12,0 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  | 0,3 |  |  |  | 7,0 | 133 | 4,0 |  | 6,0 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  | 0,4 |  |  |  | 10,0 |  | 6,0 |  | 8,5 |
| 65 | 76 | 3,0 | 45 | 2,5 | 70 | 0,4 |  |  |  | 12,0 |  | 8,0 |  | 10,0 |
|  |  | 3,5 |  | 2,5 |  | 0,5 |  |  |  | 14,0 |  | 8,0 |  | 12,0 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  | 0,6 |  |  |  | 10,0 | 159 | 8,0 | 180 | 12,0 |
|  |  | 6,0 |  | 4,0 |  | 0,7 |  |  |  | 12,0 |  | 10,0 |  | 14,0 |
|  |  | 3,0 | 57 | 3,0 |  | 0,3 |  |  |  | 14,0 |  | 10,0 |  | 16,0 |
|  |  | 3,5 |  | 3,0 |  | 0,4 |  |  |  | 7,0 | 219 | 6,0 |  | 8,3 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  | 0,6 |  |  |  | 10,0 |  | 8,0 |  | 12,0 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  | 0,7 |  |  |  | 12,0 |  | 10,0 |  | 14,0 |
| 80 | 89 | 3,5 | 45 | 2,5 | 75 | 0,6 |  |  |  | 14,0 |  | 12,0 |  | 16,0 |
|  |  | 6,0 |  | 4,0 |  | 0,9 |  | 300 | 325 | 8,0 | 108 | 4,0 | 140 | 9,0 |
|  |  | 8,0 |  | 5,0 |  | 1,2 |  |  |  | 10,0 |  | 4,0 |  | 11,0 |
|  |  | 3,5 | 57 | 3,0 |  | 0,6 |  |  |  | 12,0 |  | 6,0 |  | 16,0 |
|  |  | 6,0 |  | 4,0 |  | 0,9 |  |  |  | 14,0 |  | 6,0 |  | 18,0 |
|  |  | 8,0 |  | 5,0 |  | 1,2 |  |  |  | 8,0 | 133 | 5,0 |  | 11,0 |
|  |  | 3,5 | 76 | 3,5 |  | 0,6 |  |  |  | 10,0 |  | 6,0 |  | 13,0 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  | 0,9 |  |  |  | 12,0 |  | 8,0 |  | 16,0 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  | 1,2 |  |  |  | 14,0 |  | 8,0 |  | 18,0 |
| 100 | 108 | 4,0 | 57 | 3,0 | 80 | 0,9 |  |  |  | 8,0 | 159 | 4,5 |  | 11,0 |
|  |  | 6,0 |  | 4,0 |  | 1,2 |  |  |  | 10,0 |  | 6,0 |  | 14,0 |
|  |  | 8,0 |  | 5,0 |  | 1,6 |  |  |  | 12,0 |  | 8,0 |  | 16,0 |
|  |  | 4,0 | 76 | 3,5 |  | 0,9 |  |  |  | 14,0 |  | 8,0 |  | 18,0 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  | 1,2 |  |  |  | 8,0 | 219 | 7,0 | 180 | 11,0 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  | 1,6 |  |  |  | 10,0 |  | 8,0 |  | 14,0 |
|  |  | 4,0 | 89 | 3,5 |  | 0,9 |  |  |  | 12,0 |  | 10,0 |  | 17,0 |
|  |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 1,2 |  |  |  | 14,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |
|  |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 1,6 |  | 350 | 377 | 12,0 | 159 | 6,0 | 220 | 22,0 |
| 125 | 133 | 5,0 | 76 | 3,5 | 100 | 1,6 |  |  |  | 12,0 | 219 | 8,0 |  | 22,0 |
|  |  | 8,0 |  | 5,0 |  | 2,5 |  |  |  | 10,0 | 273 | 7,0 |  | 20,0 |
|  |  | 4,0 | 89 | 3,5 |  | 1,3 |  |  |  | 12,0 |  | 10,0 |  | 24,0 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  | 1,9 |  |  |  | 14,0 |  | 12,0 |  | 28,0 |
|  |  | 5,0 | 108 | 4,0 |  | 1,6 |  |  |  | 10,0 | 325 | 8,0 |  | 20,0 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  | 2,5 |  |  |  | 12,0 |  | 10,0 |  | 24,0 |
|  |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 2,5 |  |  |  | 14,0 |  | 12,0 |  | 28,0 |
| 150 | 159 | 4,5 | 76 | 3,5 | 75 | 1,5 |  | 400 | 426 | 12,0 | 219 | 8,0 |  | 32,0 |
|  |  | 8,0 |  | 5,0 |  | 2,6 |  |  |  | 16,0 |  | 10,0 |  | 45,0 |
|  |  | 10,0 |  | 6,0 |  | 3,2 |  |  |  | 12,0 | 273 | 10,0 |  | 27,0 |
|  |  | 12,0 |  | 7,0 |  | 3,9 |  |  |  | 16,0 |  | 12,0 |  | 36,0 |
|  |  | 4,5 | 89 | 3,5 | 130 | 2,3 |  |  |  | 10,0 | 325 | 8,0 |  | 23,0 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  | 3,9 |  |  |  | 12,0 |  | 10,0 |  | 27,0 |
|  |  | 4,5 | 108 | 4,0 |  | 2,3 |  |  |  | 14,0 |  | 12,0 |  | 31,0 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  | 3,9 |  |  |  | 16,0 |  | 12,0 |  | 36,0 |
|  |  | 4,5 | 133 | 4,0 |  | 2,3 |  |  |  | 10,0 | 377 | 10,0 |  | 23,0 |
|  |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 3,9 |  |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 27,0 |
| 200 | 219 | 6,0 | 89 | 3,5 | 95 | 2,9 |  |  |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 31,0 |
|  |  | 10,0 |  | 5,0 |  | 4,6 |  |  |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 36,0 |
|  |  | 12,0 |  | 5,0 |  | 5,5 |  | 500 | 530 | 12,0 | 377 | 10,0 | 300 | 46,0 |
|  |  | 6,0 | 108 | 4,0 |  | 2,9 |  |  |  | 14,0, |  | 12,0 |  | 54,0 |
|  |  | 10,0 |  | 6,0 |  | 4,6 |  |  |  | 16,0 |  | 12,0 |  | 61,0 |
|  |  | 12,0 |  | 8,0 |  | 5,5 |  |  |  | 12,0 | 426 | 10,0 |  | 46,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  | 12,0 |  | 54,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 61,0 |