Отводы сварные секторные ТУ 102-488-95

| Краткая техническая характеристика: |
| --- |
| Условное давление, Ру | до 10,0 МПа |
| Наружный диаметр, D | 530-1420 мм |
| Температура, tºC | при монтаже | при эксплуатации |
|  | до -60ºС | до -40ºС |
| Угол, гр. | 30º, 45º, 60º, 90º |
| Радиус гиба, R | 1,5 Ду |
| Материал | 20, 12ГС, 09Г2С, 10Г2ФБЮ |

Технические условия распространяются на детали соединительные и узлы магистральных и промысловых трубопроводов.

Детали и узлы трубопроводов предназначены линейных трубопроводов и технологических обвязок насосных и компрессорных станций, а также других объектов нефтяной и газовой промышленности, транспортирующих неагрессивные нефть, нефтепродукты и газ.

Толщина стенки соединительных деталей рассчитывается в соответствии с СНиП 2.05.06-85.

Пример условного обозначения отвода сварного секторного 90ºС с наружным диаметром 1020 мм с толщиной стенки присоединяемой трубы 16 мм на Ру=7,5 МПа при коэффициенте условий У:

Отвод ОСС 90º-1020(16)-7,5-0,6-1,5Dу-У

| Наружный диаметр Dн | Радиус изгиба, R, мм | Строительная длина L при углах поворота |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15º | 30º | 45º |
| 530 | 2500 | 329 | 670 | 1036 |
| 630 | 3000 | 395 | 804 | 1243 |
| 720 | 3500 | 461 | 938 | 1450 |
| 820 | 4000 | 527 | 1072 | 1657 |
| 1020 | 5000 | 658 | 1340 | 2071 |
| 1220 | 6000 | 790 | 1608 | 2485 |
| 1420 | 7000 | 922 | 1876 | 2899 |