Тройники сварные ТУ 51-29-81

1. БЕЗ НАКЛАДОК

| Краткая техническая характеристика: |
| --- |
| Условное давление, Ру, МПа | От 5,5 до 10,0 |
| Наружный диаметр, D | 325-720 мм |
| Температура,tºC | до -60ºС |
| Материал | 20, 17Г1С, 09Г2С |

Пример условного обозначения тройника сварного без накладок с наружным диаметром корпуса (магистрали) 530 мм, ответвления (штуцера) 325 мм на Ру=7,5 МПа при коэффициенте условий работы 0,6 и на рабочее давление Ру=7,5 МПа при коэффициенте условий работы 0,75:

Тройник ТС 530-325-7,5-0,6-7,5-0,75 ТУ 51-29-81

То же равнопроходный с наружным диаметром корпуса 720 мм на Ру=7,5МПа при коэффициенте условий работы 0,75:

Тройник ТС 1020-7,5-0,6-10,0-0,75 ТУ 51-29-81

| Dу, мм | D, мм | S, мм | D1, мм | S1, мм | L, мм | H, мм | PN, МПа (кгс/см2) | Теор. масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | при коэффициенте работы трубопровода |  |
|  |  |  |  |  |  |  | m=0,6 | m=0,75 |  |
| 300 | 325 | 12,0 | 325 | 12,0 | 300 | 360 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 71 |
| 400 | 426 | 16,0 | 325 |  | 350 | 400 |  |  | 124 |
|  |  |  | 426 | 16,0 | 400 |  |  |  | 151 |
| 500 | 530 | 14,0 | 219 | 12,0 | 250 |  |  | 10,0 (100) | 94 |
|  |  |  | 273 | 16,0 | 300 | 450 |  |  | 114 |
|  |  |  | 325 | 12,0 | 350 |  |  | 7,5 (75) | 137 |
|  |  |  | 426 | 14,0 | 450 |  |  |  | 178 |
|  |  |  | 530 |  | 500 | 500 |  |  | 208 |
| 700 | 720 | 22,0 | 325 | 12,0 | 400 | 550 |  | 10,0 (100) | 305 |
|  |  |  | 426 | 14,0 | 450 |  |  |  | 385 |
|  |  |  | 530 |  | 500 |  |  |  | 471 |
|  |  |  | 720 | 22,0 | 800 | 800 |  |  | 752 |

2. С НАКЛАДКАМИ

| Краткая техническая характеристика: |
| --- |
| Условное давление, Ру | От 5,5 до 10,0 |
| Наружный диаметр, D | От 530х273 до 1420х325 мм |
| Температура, tºC | до -60ºС |
| Материал | 20, 17Г1С, 09Г2С |

Пример условного обозначения тройника сварного с накладками с наружным диаметром корпуса (магистрали) 530 мм, ответвления (штуцера) 325 мм на Ру=7,5 МПа при коэффициенте условий работы 0,6 и на рабочее давление Ру=7,5 МПа при коэффициенте условий работы 0,75:

Тройник ТСН 530-325-7,5-0,6-7,5-0,75 ТУ 51-29-81

То же равнопроходный с наружным диаметром корпуса 720 мм на Ру=7,5МПа при коэффициенте условий работы 0,75:

Тройник ТСН 1020-7,5-0,6-10,0-0,75 ТУ 51-29-81

| Dу, мм | D, мм | S, мм | D1, мм | S1, мм | L, мм | H, мм | Pу, МПа (кгс/см2) | Теор. масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | при коэффициенте работы трубопровода |  |
|  |  |  |  |  |  |  | m=0,6 | m=0,75 |  |
| 500 | 530 | 14,0 | 219 | 12,0 | 350 | 700 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 148 |
|  |  |  | 273 | 16,0 | 450 | 490 |  |  | 204 |
|  |  |  | 325 | 12,0 | 450 | 480 |  |  | 184 |
|  |  |  | 426 | 14,0 | 500 | 500 |  |  | 2 573 |
|  |  |  | 530 |  | 600 | 600 |  |  | 342 |
| 700 | 720 | 11,3 | 325 | 12,0 | 450 | 550 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 211 |
|  |  |  | 426 | 14,0 | 500 | 600 |  |  | 267 |
|  |  |  | 530 |  | 600 | 650 |  |  | 358 |
|  |  |  | 720 | 11,3 | 800 | 800 |  |  | 530 |
|  |  | 14,0 | 325 | 12,0 | 450 | 550 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 258 |
|  |  |  | 426 | 14,0 | 500 | 600 |  |  | 312 |
|  |  |  | 530 |  | 600 | 650 |  |  | 399 |
|  |  |  | 720 |  | 800 | 800 |  |  | 623 |
|  |  | 16,0 | 325 | 12,0 | 450 | 550 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 290 |
|  |  |  | 426 | 14,0 | 500 | 600 |  |  | 360 |
|  |  | 18,0 | 530 |  | 600 | 650 |  |  | 503 |
|  |  |  | 720 | 18,0 | 800 | 800 |  |  | 807 |
| 1 000 | 1 020 | 16,0 | 325 | 12,0 | 450 | 700 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 395 |
|  |  |  | 426 | 14,0 | 500 | 750 |  |  | 467 |
|  |  |  | 530 |  | 600 | 800 |  |  | 603 |
|  |  |  | 720 | 11,3 | 800 | 900 |  |  | 807 |
|  |  |  | 1 020 | 16,0 | 1 050 | 1 050 |  |  | 1 333 |
|  |  | 18,4 | 325 | 12,0 | 450 | 700 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 452 |
|  |  |  | 426 | 14,0 | 500 | 750 |  |  | 532 |
|  |  |  | 530 |  | 600 | 800 |  |  | 685 |
|  |  |  | 720 |  | 800 | 900 |  |  | 998 |
|  |  |  | 1 020 | 18,4 | 1 050 | 1 050 |  |  | 1 534 |
|  |  | 21,5 | 325 | 12,0 | 450 | 700 |  |  | 525 |
|  |  |  | 426 | 14,0 | 500 | 750 |  |  | 607 |
|  |  |  | 530 |  | 600 | 800 |  |  | 772 |
|  |  |  | 720 | 16,0 | 800 | 900 |  |  | 1 117 |
|  |  |  | 1 020 | 21,5 | 1 050 | 1 050 |  |  | 1 793 |
|  |  | 26,0 | 325 | 12,0 | 450 | 700 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 618 |
|  |  |  | 426 | 14,0 | 500 | 750 |  |  | 719 |
|  |  |  | 530 |  | 600 | 800 |  |  | 917 |
|  |  |  | 720 | 18,0 | 800 | 900 |  |  | 1 333 |
|  |  |  | 1 020 | 26,0 | 1 050 | 1 050 |  |  | 2 173 |
| 1 200 | 1 220 | 19,1 | 325 | 12,0 | 450 | 800 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 545 |
|  |  |  | 426 | 14,0 | 500 | 850 |  |  | 634 |
|  |  |  | 530 |  | 600 | 900 |  |  | 783 |
|  |  |  | 720 | 11,3 | 800 | 1 000 |  |  | 1 109 |
|  |  |  | 1 020 | 16,0 | 1 050 | 1 150 |  |  | 1 684 |
|  |  |  | 1 220 | 19,1 | 1 250 | 1 250 |  |  | 2 273 |
|  |  | 20,5 | 325 | 12,0 | 450 | 800 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 584 |
|  |  |  | 426 | 14,0 | 500 | 850 |  |  | 678 |
|  |  |  | 530 |  | 600 | 900 |  |  | 837 |
|  |  |  | 720 |  | 800 | 1 000 |  |  | 1 215 |
|  |  |  | 1 020 | 18,4 | 1 050 | 1 150 |  |  | 1 937 |
|  |  |  | 1 220 | 22,0 | 1 250 | 1 250 |  |  | 2 629 |
|  |  | 22,0 | 325 | 12,0 | 450 | 800 |  | 10,0 (100) | 722 |
|  |  |  | 426 | 14,0 | 500 | 850 |  |  | 853 |
|  |  | 26,0 | 530 |  | 600 | 900 |  |  | 1 055 |
|  |  |  | 720 |  | 800 | 1 000 |  |  | 1 494 |
|  |  |  | 1 020 | 21,5 | 1 050 | 1 150 |  |  | 2 308 |
|  |  |  | 1 220 | 26,0 | 1 250 | 1 250 |  |  | 3 109 |
| 1 400 | 1 420 | 23,2 | 325 | 12,0 | 450 | 900 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 772 |
|  |  |  | 426 | 14,0 | 500 | 950 |  |  | 873 |
|  |  |  | 530 |  | 600 | 1 000 |  |  | 1 090 |
|  |  |  | 720 | 11,3 | 800 | 1 100 |  |  | 1 498 |
|  |  |  | 1 020 | 16,0 | 1 050 | 1 250 |  |  | 2 218 |
|  |  |  | 1 220 | 19,1 | 1 250 | 1 350 |  |  | 2 885 |
|  |  |  | 1 420 | 23,2 | 1 450 | 1 450 |  |  | 3 706 |
|  |  | 24,3 | 325 | 12,0 | 450 | 900 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 792 |
|  |  |  | 426 | 14,0 | 500 | 950 |  |  | 912 |
|  |  |  | 530 |  | 600 | 1 000 |  |  | 1 120 |
|  |  | 25,8 | 720 |  | 800 | 1 100 |  |  | 1 685 |
|  |  |  | 1 020 | 18,4 | 1 050 | 1 250 |  |  | 2 485 |
|  |  | 26,7 | 1 220 | 22,0 | 1 250 | 1 350 |  |  | 3 318 |
|  |  |  | 1 420 | 26,7 | 1 450 | 1 450 |  |  | 4 263 |
|  |  | 25,8 | 325 | 12,0 | 450 | 900 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 840 |
|  |  |  | 426 | 14,0 | 500 | 950 |  |  | 1 143 |
|  |  | 26,7 | 530 |  | 600 | 1 000 |  |  | 1 240 |
|  |  |  | 720 |  | 800 | 1 100 |  |  | 1 685 |
|  |  | 31,9 | 1 020 | 21,5 | 1 050 | 1 250 |  |  | 3 040 |
|  |  |  | 1 220 | 26,0 | 1 250 | 1 350 |  |  | 3 830 |
|  |  |  | 1 420 | 31,9 | 1 450 | 1 450 |  |  | 5 220 |
|  |  |  | 325 | 12,0 | 450 | 900 |  |  | 990 |
|  |  |  | 426 | 14,0 | 500 | 950 |  |  | 1 413 |