Тройники сварные ОСТ 34.10.762(4)-97

| Краткая техническая характеристика: |
| --- |
| Условное давление, Ру, МПа | до 4,0 |
| Наружный диаметр, D | 325-1620 мм |
| Температура, tºC | до +425° |
| Материал | Ст3сп, 20, 09Г2С |

Сварные равнопроходные (переходные) тройники из углеродистой и низколегированной стали для трубопроводов тепловых электростанций.

Стандарт соответствует требованиям «Правил», утвержденным Госгортехнадзором РФ.

Допускается применение сварных равнопроходных (переходных) тройников для изготовления трубопроводов по СНиП 3.05.05-84, утвержденным Госстроем.

Допускается применение сварных равнопроходных (переходных) тройников на Ру до 2,5 МПа при Т до 200ºС и Ру до 2,2 МПа при Т до 425ºС.

Пример условного обозначения сварного равнопроходного (переходного) тройника диаметром 530 мм и толщиной стенки корпуса 12 мм и штуцера 10 мм на условное давление Ру 2,5 МПа:

Тройник ТС 530х12/10-2,5 ОСТ 34.10.762-97

Пример условного обозначения штуцера (может поставляться отдельно) с наружным диаметром 530 мм и толщиной стенки 10 мм для трубопровода с условным проходом 500 мм:

Штуцер 530х10-500 ОСТ 34.10.762-97

Пример условного обозначения сварного переходного тройника диаметром корпуса 820 мм с толщиной стенки 14 мм и с диаметром штуцера 219 мм с толщиной стенки 7 мм на Ру 2,5 МПа:

Тройник ТС 820х14-219х7-2,5 ОСТ 34-10-764-97

Пример условного обозначения штуцера (может поставляться отдельно) с наружным диаметром 219 мм с толщиной стенки 7 мм для трубопровода с условным проходом 800 мм:

Штуцер 219х7-800 ОСТ 34-10-764-97

| Dу, мм | D, мм | Т, мм | D1, мм | Т1, мм | L, мм | H, мм | Pу, МПа (кгс/см2) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСТ 34.10.762-97 |
| 300 | 325 | 8 | 325 | 8 | 550 | 325 | 1.6 (16) | 41,8 |
|  |  | 10 |  | 10 | 550 | 325 | 2.5 (25) | 52,1 |
|  |  | 16 |  | 16 | 550 | 325 | 4.0 (40) | 80,5 |
| 350 | 377 | 11 | 377 | 11 | 650 | 350 | 2.5 (25) | 74,2 |
|  |  | 18 |  | 18 | 650 | 350 | 4.0 (40) | 119,5 |
| 400 | 426 | 10 | 426 | 10 | 700 | 395 | 1.6 (16) | 83,0 |
|  |  | 16 |  | 12 | 700 | 395 | 2.5 (25) | 125,9 |
|  |  | 22 |  | 16 | 700 | 395 | 4.0 (40) | 163,9 |
| 500 | 530 | 11 | 530 | 8 | 700 | 445 | 2.5 (25) | 120,8 |
|  |  | 18 |  | 8 | 700 | 445 | 4.0 (40) | 178,5 |
| 600 | 630 | 10 | 630 | 10 | 1 000 | 535 | 1.0 (10) | 177,5 |
|  |  | 14 |  | 12 | 1 000 | 535 | 1.6 (16) | 239,9 |
|  |  | 18 |  | 14 | 1 000 | 535 | 2.5 (25) | 295,6 |
| 700 | 720 | 11 | 720 | 9 | 1 100 | 580 | 1.0 (10) | 227,9 |
|  |  | 18 |  | 9 | 1 100 | 580 | 1.6 (16) | 336,2 |
|  |  | 22 |  | 14 | 1 100 | 580 | 2.5 (25) | 427,7 |
| 800 | 820 | 14 | 820 | 9 | 1 200 | 630 | 1.0 (10) | 337,6 |
|  |  | 18 |  | 11 | 1 200 | 630 | 1.6 (16) | 440,8 |
|  |  | 22 |  | 18 | 1 200 | 630 | 2.5 (25) | 610,9 |
| 1 000 | 1 020 | 14 | 1 020 | 10 | 1 600 | 790 | 0.6 (6) | 575,5 |
|  |  | 18 |  | 14 | 1 600 | 790 | 1.0 (10) | 704,9 |
|  |  | 22 |  | 14 | 1 600 | 790 | 1.6 (16) | 881,2 |
| 1 200 | 1 220 | 14 | 1 220 | 11 | 1 800 | 890 | 0.6 (6) | 777,7 |
|  |  | 18 |  | 14 | 1 800 | 890 | 1.0 (10) | 1 166,3 |
|  |  | 25 |  | 18 | 1 800 | 890 | 1.6 (16) | 1 344,1 |
| 1 400 | 1 420 | 18 | 1 420 | 14 | 2 100 | 1 030 | 0.6 (6) | 1 353,8 |
|  |  | 22 |  | 14 | 2 100 | 1 030 | 1.0 (10) | 1 580,8 |
|  |  | 25 |  | 25 | 2 100 | 1 030 | 1.6 (16) | 1 966,4 |
| 1 600 | 1 620 | 18 | 1 620 | 14 | 2 200 | 1 130 | 0.6 (6) | 1 605,2 |
|  |  | 22 |  | 18 | 2 200 | 1 130 | 1.0 (10) | 1 926,4 |
| ОСТ 34.10.764-97 |
| 300 | 325 | 13 | 159 | 7 | 400 | 285 | 4.0 (40) | 41,4 |
|  |  | 13 | 219 | 11 | 500 | 305 | 4.0 (40) | 55,3 |
|  |  | 10 | 273 | 8 | 500 | 305 | 4.0 (40) | 43,4 |
| 350 | 377 | 15 | 219 | 9 | 600 | 330 | 4.0 (40) | 82,7 |
|  |  | 15 | 273 | 14 | 600 | 330 | 4.0 (40) | 140,6 |
|  |  | 18 | 325 | 13 | 600 | 350 | 4.0 (40) | 169,8 |
| 400 | 426 | 16 | 273 | 14 | 600 | 355 | 4.0 (40) | 102,9 |
|  |  | 22 | 377 | 8 | 700 | 375 | 4.0 (40) | 129,7 |
|  |  | 22 | 325 | 15 | 700 | 375 | 4.0 (40) | 134,6 |
| 500 | 530 | 11 | 325 | 10 | 700 | 425 | 2.5 (25) | 107,2 |
|  |  | 14 | 377 | 9 | 700 | 425 | 2.5 (25) | 129,3 |
|  |  | 14 | 426 | 10 | 700 | 445 | 2.5 (25) | 132,3 |
| 600 | 630 | 14 | 377 | 11 | 700 | 475 | 2.5 (25) | 156,5 |
|  |  | 14 | 426 | 12 | 800 | 495 | 2.5 (25) | 180,8 |
|  |  | 18 | 530 | 8 | 800 | 495 | 2.5 (25) | 208,4 |
| 700 | 720 | 18 | 426 | 9 | 900 | 540 | 2.5 (25) | 279,4 |
|  |  | 18 | 530 | 11 | 900 | 540 | 2.5 (25) | 281,8 |
|  |  | 18 | 630 | 14 | 900 | 580 | 2.5 (25) | 297,9 |
| 800 | 820 | 18 | 530 | 14 | 1000 | 590 | 2.5 (25) | 365,4 |
|  |  | 22 | 630 | 12 | 1000 | 630 | 2.5 (25) | 428,0 |
|  |  | 22 | 720 | 14 | 1100 | 630 | 2.5 (25) | 477,3 |
| 1000 | 1020 | 22 | 630 | 14 | 1000 | 730 | 2.5 (25) | 438,4 |
|  |  | 22 | 720 | 18 | 1200 | 730 | 2.5 (25) | 676,7 |
|  |  | 18 | 820 | 18 | 1200 | 730 | 2.5 (25) | 735,8 |
| 1200 | 1220 | 25 | 720 | 18 | 1200 | 830 | 2.5 (25) | 884,6 |
|  |  | 25 | 820 | 22 | 1200 | 830 | 2.5 (25) | 901,9 |
|  |  | 25 | 1020 | 10 | 1400 | 890 | 1.6 (16) | 948,8 |
| 1400 | 1420 | 22 | 820 | 12 | 1200 | 930 | 1.6 (16) | 878,5 |
|  |  | 22 | 1020 | 18 | 1500 | 990 | 1.6 (16) | 1 151,8 |
|  |  | 22 | 1220 | 22 | 1800 | 990 | 1.6 (16) | 1 427,2 |
| 1600 | 1620 | 25 | 1020 | 18 | 1500 | 1090 | 1.6 (16) | 1 479,0 |
|  |  | 25 | 1220 | 22 | 1800 | 1090 | 1.6 (16) | 1 782,1 |
|  |  | 25 | 1420 | 25 | 2100 | 1130 | 1.6 (16) | 2 174,7 |