Тройники сварные ОСТ 36-24-77

| Краткая техническая характеристика: |
| --- |
| Условное давление, Ру, МПа | до 2,5 |
| Наружный диаметр, Dн | 325-1620 мм |
| Температура, tºC | От -30ºС до +300ºС |
| Материал | Ст3сп, 20, 09Г2С |

Тройники сварные предназначаются для соединения труб из углеродистой стали при строительстве технологических трубопроводов, в том числе трубопроводов, на которые распространяются «Правила» Гостехнадзора, на предприятиях химической, нефтехимической, нефтяной, металлургической и др. отраслей промышленности.

Стандарт распространяется на сварные равнопроходные и переходные тройники из углеродистой стали на Ру ≤ 2,5 МПа.

Пример условного обозначения равнопроходного тройника Dн=820 мм, S=16 мм из ст.ВСт3СП:

Тройник ТС 820х16 ВСТ3СП ОСТ 36-24-77

Пример условного обозначения переходного тройника Dн=820 мм, dн=530 мм, S1=10 мм и S2=7 мм из ст.ВСт3СП:

Тройник ТС 820х10-530х7 ВСт3СП ОСТ 36-24-77.

| Dу, мм | Dн, мм | S, мм | dн, мм | S1, мм | L, мм | H, мм | Pу, МПа (кгс/см2), не более для сред | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | неагрессивных | средне-агрессивных |  |
| 500 | 530 | 7 | 325 | 6 | 400 | 400 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 78,0 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 2,5 (25) | - | 107,0 |
|  |  |  |  | 8 |  |  | - | 1,6 (16) | 110,0 |
|  |  | 14 |  | 10 |  |  | - | 2,5 (25) | 160,0 |
|  |  | 7 | 426 | 7 |  |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 82,0 |
|  |  | 10 |  | 8 |  |  | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 112,0 |
|  |  | 14 |  | 12 |  |  | - | 2,5 (25) | 158,0 |
|  |  | 7 | 530 | 7 |  |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 85,0 |
|  |  | 10 |  | 10 |  |  | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 121,0 |
|  |  | 14 |  | 14 |  |  | - | 2,5 (25) | 168,0 |
| 600 | 630 | 8 | 325 | 6 | 450 | 450 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 115,0 |
|  |  | 12 |  | 8 |  |  | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 171,0 |
|  |  | 15 |  | 10 |  |  | - | 2,5 (25) | 213,0 |
|  |  | 8 | 426 | 7 |  |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 119,0 |
|  |  | 12 |  | 8 |  |  | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 172,0 |
|  |  | 15 |  | 12 |  |  | - | 2,5 (25) | 220,0 |
|  |  | 8 | 530 | 7 |  |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 121,0 |
|  |  | 12 |  | 10 |  |  | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 180,0 |
|  |  | 15 |  | 14 |  |  | - | 2,5 (25) | 228,0 |
|  |  | 8 | 630 | 8 |  |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 127,0 |
|  |  | 12 |  | 12 |  |  | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 190,0 |
|  |  | 15 |  | 15 |  |  | - | 2,5 (25) | 237,0 |
| 800 | 820 | 8 | 426 | 7 | 550 | 550 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 184,0 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 227,0 |
|  |  | 14 |  | 8 |  |  | - | 1,6 (16) | 318,0 |
|  |  | 16 |  |  |  |  | 2,5 (25) | - | 364,0 |
|  |  | 20 |  | 12 |  |  | - | 2,5 (25) | 445,0 |
|  |  | 8 | 530 | 7 |  |  | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 186,0 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 228,0 |
|  |  | 14 |  | 10 |  |  | - | 1,6 (16) | 318,0 |
|  |  | 16 |  |  |  |  | 2,5 (25) | - | 359,0 |
|  |  | 20 |  | 14 |  |  | - | 2,5 (25) | 451,0 |
|  |  | 8 | 630 | 8 |  |  | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 189,0 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 229,0 |
|  |  | 14 |  | 12 |  |  | - | 1,6 (16) | 326,0 |
|  |  | 16 |  |  |  |  | 2,5 (25) | - | 368,0 |
|  |  | 20 |  | 15 |  |  | - | 2,5 (25) | 458,0 |
|  |  | 8 | 820 | 8 |  |  | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 199,0 |
|  |  | 10 |  | 10 |  |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 249,0 |
|  |  | 14 |  | 14 |  |  | - | 1,6 (16) | 347,0 |
|  |  | 16 |  | 16 |  |  | 2,5 (25) | - | 396,0 |
|  |  | 20 |  | 20 |  |  | - | 2,5 (25) | 493,0 |
| 1000 | 1020 | 8 | 530 | 7 | 650 | 650 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 269,0 |
|  |  | 12 |  |  |  |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 393,0 |
|  |  | 16 |  | 10 |  |  | - | 1,6 (16) | 525,0 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 2,5 (25) | - | 647,0 |
|  |  | 8 | 630 | 8 |  |  | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 273,0 |
|  |  | 12 |  |  |  |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 397,0 |
|  |  | 16 |  | 12 |  |  | - | 1,6 (16) | 531,0 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 2,5 (25) | - | 653,0 |
|  |  | 8 | 820 | 8 |  |  | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 265,0 |
|  |  | 12 |  | 10 |  |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 409,0 |
|  |  | 16 |  | 14 |  |  | - | 1,6 (16) | 547,0 |
|  |  | 20 |  | 16 |  |  | 2,5 (25) | - | 674,0 |
|  |  | 8 | 1020 | 8 |  |  | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 288,0 |
|  |  | 12 |  | 12 |  |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 431,0 |
|  |  | 16 |  | 16 |  |  | - | 1,6 (16) | 573,0 |
|  |  | 20 |  | 20 |  |  | 2,5 (25) | - | 715,0 |
| 1200 | 1220 | 10 | 820 | 8 | 750 | 750 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 461,0 |
|  |  | 16 |  | 10 |  |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 722,0 |
|  |  | 18 |  | 14 |  |  | - | 1,6 (16) | 824,0 |
|  |  | 10 | 1020 | 8 |  |  | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 467,0 |
|  |  | 16 |  | 12 |  |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 738,0 |
|  |  | 18 |  | 16 |  |  | - | 1,6 (16) | 846,0 |
|  |  | 10 | 1 220 | 10 |  |  | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 491,0 |
|  |  | 16 |  | 16 |  |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 783,0 |
|  |  | 18 |  | 18 |  |  | - | 1,6 (16) | 879,0 |
| 1 400 | 1 420 | 12 | 820 | 8 | 850 | 850 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 716,0 |
|  |  | 18 |  | 10 |  |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1 061,0 |
|  |  | 12 | 1 020 | 8 |  |  | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 726,0 |
|  |  | 18 |  | 12 |  |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1 070,0 |
|  |  | 12 | 1 220 | 10 |  |  | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 738,0 |
|  |  | 18 |  | 16 |  |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1 113,0 |
|  |  | 12 | 1 420 | 12 |  |  | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 769,0 |
|  |  | 18 |  | 18 |  |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1 150,0 |