Переходы сварные ОСТ 36-22-77

| Краткая техническая характеристика: |
| --- |
| Условное давление, Ру | ≤ 2,5 МПа |
| Наружный диаметр, Dн | 530-1620 мм |
| Температура, tºC | От -30ºС до +300ºС |
| Материал | Ст3сп, 20, 09Г2С |

Переходы сварные предназначаются для соединения труб из углеродистой стали при строительстве технологических трубопроводов, в том числе трубопроводов, на которые распространяются «Правила» Гостехнадзора, на предприятиях химической, нефтехимической, нефтяной, металлургической и др. отраслей промышленности.

Стандарт распространяется на переходы концентрические и эксцентрические из углеродистой стали.

Пример условного обозначения перехода Dн=530мм, dн=426 мм и S=12 из ст.ВСт3СП:

Концентрические – Переход КПС 530х426х12 Вст3СП ОСТ 36-22-77;

Эксцентрические – Переход ЭПС 530х426х12 ВСт3СП ОСТ 36-22-77.

| Dу, мм | Dн, мм | dн, мм | Т, мм | L, мм | Pу, МПа (кгс/см2), не более для сред | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | неагрессивных | среднеагрессивных |  |
| 500 | 530 | 325 | 7 | 500 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 37,0 |
|  |  |  | 8 |  | 2,5 (25) | - | 42,0 |
|  |  |  | 12 |  | - | 2,5 (25) | 63,0 |
|  |  | 426 | 7 |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 41,0 |
|  |  |  | 8 |  | 2,5 (25) | - | 47,0 |
|  |  |  | 12 |  | - | 2,5 (25) | 69,0 |
| 600 | 630 | 426 | 7 | 500 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 46,0 |
|  |  |  | 10 |  | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 65,0 |
|  |  |  | 12 |  | - | 2,5 (25) | 78,0 |
|  |  | 530 | 7 |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 50,0 |
|  |  |  | 10 |  | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 70,0 |
|  |  |  | 12 |  | - | 2,5 (25) | 81,0 |
| 800 | 820 | 530 | 8 | 600 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 81,0 |
|  |  |  | 10 |  | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 101,0 |
|  |  |  | 14 |  | - | 2,5 (25) | 141,0 |
|  |  | 630 | 8 |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 86,0 |
|  |  |  | 10 |  | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 107,0 |
|  |  |  | 14 |  | - | 2,5 (25) | 150,0 |
| 1000 | 1020 | 630 | 8 | 600 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 101,0 |
|  |  |  | 10 |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 126,0 |
|  |  |  | 15 |  | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 189,0 |
|  |  | 820 | 8 |  | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 109,0 |
|  |  |  | 10 |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 136,0 |
|  |  |  | 15 |  | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 203,0 |
| 1200 | 1220 | 820 | 9 | 700 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 163,0 |
|  |  |  | 12 |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 217,0 |
|  |  |  | 15 |  | - | 1,6 (16) | 270,0 |
|  |  | 1020 | 9 |  | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 174,0 |
|  |  |  | 12 |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 231,0 |
|  |  |  | 15 |  | - | 1,6 (16) | 288,0 |
| 1400 | 1420 | 1020 | 10 | 800 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 245,0 |
|  |  |  | 14 |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 343,0 |
|  |  | 1220 | 10 |  | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 260,0 |
|  |  |  | 14 |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 363,0 |