Переходы сварные ТУ 102-488-95

| Краткая техническая характеристика: |
| --- |
| Условное давление, Ру | ≤ 10,0 МПа |
| Наружный диаметр | От 530-1420 мм |
| Температура, tºC | при монтаже | при эксплуатации |
|  | до -60ºС | до -40ºС |
| Материал | 20, 12ГС, 09Г2С |

Технические условия распространяются на детали соединительные и узлы магистральных и промысловых трубопроводов.

Детали и узлы трубопроводов предназначены линейных трубопроводов и технологических обвязок насосных и компрессорных станций, а также других объектов нефтяной и газовой промышленности, транспортирующих неагрессивные нефть, нефтепродукты и газ.

Толщина стенки соединительных деталей рассчитывается в соответствии с СНиП 2.05.06-85.

Строительная длина переходов сварных – в пределах переходов штампосварных.

Пример условного обозначения перехода сварного с наружным диаметром на входе 1020 мм с толщиной стенки присоединяемой трубы 16 мм и на выходе 720 мм с толщиной стенки присоединяемой трубы 14 мм на Ру=7,5 МПа при коэффициенте условий работы 0,6 для климатических условий У:

- для концентрических Переходов КПС 1020(16)х720(14)-7,5-0,6-У ТУ 102-488-95;

- для эксцентрических Переходов ЭПС 1020(16)х720(14)-7,5-0,6-У ТУ 102-488-95.

| Dн | dн | Размеры, мм | Давление | Масса, кг |  | Dн | dн | Размеры, мм | Давление | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | S | S1 |  |  |  |  |  | L | S | S1 |  |  |
| 530 | 426 | 500 | 14 | 12 | 7,5 | 89,0 |  | 1020 | 820 | 580 | 22 | 16 | 7,5 | 307,0 |
|  |  | 500 | 14 | 12 | 8,5 | 89,0 |  |  | 720 | 800 | 26 | 18 | 8,5 | 510,0 |
|  |  | 500 | 14 | 12 | 10 | 89,0 |  | 1220 | 1020 | 500 | 19 | 15 | 6,4 | 285,0 |
| 630 | 530 | 420 | 13 | 11 | 7,5 | 83,0 |  |  |  | 500 | 26 | 21 | 7,5 | 383,0 |
|  |  | 420 | 16 | 13 | 8,5 | 102,0 |  | 1420 | 1020 | 1000 | 32 | 22 | 7,5 | 945,0 |
|  |  | 420 | 18 | 15 | 10 | 114,0 |  |  |  | 1000 | 26 | 18 | 7,5 | 771,0 |
| 720 | 530 | 700 | 16 | 12 | 7,5 | 195,0 |  |  |  | 1000 | 38 | 26 | 8,5 | 1 114,0 |
|  |  | 700 | 19 | 13 | 8,5 | 230,0 |  |  |  | 1000 | 30 | 21 | 8,5 | 888,0 |
|  |  | 700 | 16 | 12 | 8,5 | 195,0 |  |  | 1220 | 500 | 32 | 26 | 7,5 | 510,0 |
|  | 630 | 315 | 16 | 13 | 7,5 | 88,0 |  |  |  | 500 | 26 | 22 | 7,5 | 416,0 |
| 820 | 720 | 500 | 15 | 14 | 6,4 | 150,0 |  |  |  | 500 | 38 | 32 | 8,5 | 601,0 |
|  |  | 500 | 18 | 16 | 7,5 | 180,0 |  |  |  | 500 | 30 | 26 | 8,5 | 475,0 |
| 1020 | 720 | 800 | 21 | 15 | 7,5 | 424,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |